## Slide 1
工业冷喷涂领域的全球技术领导者
冷喷涂技术的最新应用
2025年1月

## Slide 2
延长喷涂镍铬合金的喷嘴寿命
铝合金AA7050用于尺寸修复
C-103 Nb合金的太空应用
冷喷涂设备
目 录

## Slide 3
独特的系统架构
灵活且模块化的系统配置
可集成未来的硬件
满足全天候工业使用的要求
过程监控和质量控制EvoCSIII
Impact喷涂系统EvoCSII
IMPACT 控制面板
EvoCSII
IMPACT 控制单元
EvoCSII
IMPACT 5/8冷喷涂枪
EvoCSII
IMPACT 6/11冷喷涂枪
EvoCSII
IMPACT 冷水机EvoCSII
IMPACT
送粉器
EvoCSII
IMPACT
送粉器
EvoCSII
IMPACT
送粉器预热单元
EvoCSII
IMPACT 6/11 AH冷喷涂枪
EvoCSII
IMPACT
IS 送粉器
EvoCSII

## Slide 4
适合工业生产和全天候运行
可以实现多种系统配置
2把喷枪并行运行
最多4个送料器
生产线和高级控制系统集成的各种界面可监控工艺全过程并可存储和调用超过150个工艺参数和系统数据。
  闭环过程控制
  预防性维护
  机器学习
IMPACT喷涂系统EvoCSII
4台送粉器
同时运行
2把喷枪
同时运行

## Slide 5
关键指标及性能
载气压力最高可达80 bar
适用于不同粉体和送粉速率的各种送粉盘
方便更换和清洁送粉单元和粉体容器（粉斗），无需任何额外工具
完全集成于控制单元结构中
‌集成式称重系统（用于粉斗料位监测与重力计量式粉末输送）
即使在粉斗内不同填充量情况下，也能保持恒定的送粉速率
Impact 送粉器 IS EvoCSII

## Slide 6
Impact送粉器IS EvoCS II
单斗送粉器
四个送粉斗的送粉站
双斗送粉器

## Slide 7
在全温度范围内进行中心粉体注入
采用特殊设计的冷却方案，通过预腔室对喷枪前端直至喷嘴实现整体冷却。
特点
适用于冷喷涂的各种应用
工艺气体压力最高可达60 bar
工艺气体温度达1100 ° C
集成式加热器 ，最大加热能力为44 kW
喷枪 6/11 AH EvoCSII

## Slide 8
材料和特定应用硬件
粉末注入器
不同的注射位置
无冷却和空气/水冷却
预腔室
  不同长度
不冷却和水冷却
喷嘴
不同类型
无冷却和空气/水冷却
喷枪6/11 AH EvoCSII
带水冷套
的注粉口
预腔室
延长管
延长管
水冷预腔室
IMPACT
6/11 AH喷枪
注粉口
水冷注粉口

## Slide 9
尺寸
~ 2600 mm
~ 1600
~ 2400 mm
节省空间且紧凑的集装箱，易于移动 紧凑的设计概念确保了即使在某些难以到达的区域也能使用
灵活的喷涂房
用以喷涂耐磨耐腐蚀涂层和零件的修复
mm

## Slide 10
铝合金AA7050用于尺寸修复
C-103 Nb 合金的太空应用
2025/01/10 -影响创新最新进展10
延长喷涂镍铬合金的喷嘴寿命
目 录
冷喷涂设备

## Slide 11
标准喷嘴：
粒子速度：754m/s
DE: 79,90%
孔隙率：0.4%
改进的冷却喷嘴：
粒子速度：748m/s
DE: 80,27%
孔隙率：0.3%
喷涂In625时使用的OUT2喷嘴
工艺气体：氮气
工艺气体温度： 1000 ° C
工艺气体压力： 5 0 bar
改进的防腐蚀冷却喷嘴

## Slide 12
喷嘴堵塞改善
碳化硅OUT2标准 碳化硅OUT2改进
减少喷嘴堵塞频率是至关重要的
由镍基 625 或 718 合金制成的大型增材制造燃烧室结构外套
改进的防腐蚀冷却喷嘴
每个燃烧室需沉积重量超过 200 千克的冷喷涂增材制造镍基合金外套
试验材料 In625（5-25µm） In625 (5-25 µm)
喷涂量 4.5 kg 31-70 kg
喷涂时间 无堵塞
1000°C；50 bar
1000°C；50 bar
420-950 min
60-120 min
参数

## Slide 13
铝合金AA7050用于尺寸修复
C-103 Nb 合金的太空应用
冷喷设备
延长喷涂镍基合金的喷嘴寿命
议 题

## Slide 14
为什么我们不断开发新的硬件解决方案
举例说明AA7050初始情况 - 推进气体为N2
抗拉强度：~ 195 MPa
伸长率：~0.4 %
粘结强度： ~40 MPa
不足以用于航空结构维修！
为什么使用N2而不是He的原因？
N2:
成本 液体N2：0.15€/kg->0.174€/m³
喷嘴 OUT1 / 450°C/50 bar / 125 m³/h->~22€/h
He:
成本 He：36€/m³
喷嘴 OUT1 / 450°C/40 bar / 165 m³/h->~5940€/h
He比N2贵~270倍！
用于维修应用的Al 7050合金
2025/01/10 -影响创新最新进展14

## Slide 15
特殊的硬件、定制的粉末和正确的工艺参数可产生卓越的涂层性能
用于维修应用的Al 7050合金
作用
作用
硬件
粉末
工艺参数
+
+

## Slide 16
用于维修应用的Al 7050合金
进气体N2 – 喷涂后

## Slide 17
样本 | 温度 °C | L 0 mm | E GPa | R p02 MPa | R m MPa
1 | 23 | 15.00 | 65.5 | - | 177.6
2 | 23 | 15.00 | 63.8 | - | 213.5
3 | 23 | 15.00 | 63.7 | - | 190.9
平均值 | - | - | 64.3 | - | 194.0
圣德瓦 | - | - | 1.03 | - | 18.14
样本 | 温度 °C | L 0 mm | E GPa | R p02 MPa | R m MPa
1 | 23 | 15.00 | 65.3 | 316.5 | 377.6
2 | 23 | 15.00 | 66.7 | 313.8 | 376.0
3 | 23 | 15.00 | 68.6 | 312.7 | 376.9
平均值 | - | - | 66.9 | 314.3 | 376.8
圣德瓦 | - | - | 1.66 | 1.96 | 0.80
用于维修应用的Al 7050合金
推进气体N2 –喷涂后
标准流程
优化流程
194 MPa
结合强度
伸长率0.5%
伸长率4%
结合强度
376 MPa

## Slide 18
样本 | 温度 °C | L 0 mm | E GPa | R p02 MPa | R m MPa
1 | 23 | 4.0 | 69.1 | 266.7 | 267.1
2 | 23 | 4.0 | 67.8 | 264.2 | 266.2
3 | 23 | 4.0 | 68.2 | 250.6 | 251.0
平均值 | - | - | 68.4 | 260.5 | 261.4
圣德瓦 | - | - | 0.63 | 8.62 | 9.01
样本 | 温度 °C | d 0 mm | F max N | R m MPa
1 | 23 | 3.52 | 2831.9 | 291.0
2 | 23 | 3.66 | 2319.8 | 220.5
3 | 23 | 3.66 | 2292.3 | 217.9
平均值 | - | - | - | 243.1
圣德瓦 | - | - | - | 41.49
 |  |  |  |  | 1 1 |  | 
 |  |  | MTT | 2 18 |  |  | 
 |  |  | — — M T T | 2 18 | 1 2 |  | 
 |  |  | — — M T T | 2 18 | 1 3 |  | 
用于维修应用的Al 7050合金
结合强度 260 MPa
结合强度243 MPa
推进气体N2 –喷涂后
结合强度 243 MPa
几乎无孔隙
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
应变（%）
300
250
200
150
100
50
0
AA7050 dep osit
AA7050基板
应力（ Mpa）

## Slide 19
用于维修应用的Al 7050合金
总结：
特殊的硬件、定制的粉末和正确的工艺参数可产生卓越的涂层性能。
在喷涂态下，可实现高强度和显著的延展性。
AA7050基材与沉积物之间的粘附强度达到243 MPa。
AA6xxx和AA2xxx的进一步试验正在进行中， 以验证这一概念并证明特殊硬件的潜力。
推进气体N2 –喷涂后

## Slide 20
冷喷涂设备
延长喷涂镍基合金的喷嘴寿命
铝合金AA7050用于尺寸修复
C-103 Nb 合金的太空应用
目 录

## Slide 21
CSAM（冷喷涂增材制造）具有巨大的潜力，可以制造出具有高氧敏感性的材料组件。
一个研发领域是将耐火材料应用于推进系统，尤其是用于辐射冷却式喷管。
C103（铌 - 10 铪 - 1 钛）是一种固溶强化型铌合金，用于航空航天领域持续高温的工作环境中。
冷喷涂增材制造（CSAM）为制造具有精细微观结构且采购交付比最低的大型 C - 103 推进部件提供了解决方案。
C-103合金火箭喷嘴示例

## Slide 22
在带法兰的一端的心轴管上进行测试
尺寸：
直径：~ 140 mm
长度：~ 125米
厚度：~ 2 m m
（喷涂后）
法兰：
长度：~4 mm
厚度：~8 mm
带法兰的C-103合金试验件

## Slide 23
C-103合金试验零件性能
冷喷涂基础数据：
沉积效率（DE）：92.4%
送粉速率：4.83 kg/h 80 g/min
沉积速率（DR）：4.46 kg/h 74.3 g/min
维氏硬度：~235 HV 0.3

## Slide 24
作为沉积物部分
作为沉积物部分
热处理段
带法兰的C-103合金试验件 - MTT提取
MMT =微型拉伸试验规格仪
24

## Slide 25
C_103_HT_1 C_103_HT_2 C_103_HT_3 C_103_HT_4
C_103_AS_1 C_103_AS_2 C_103_AS_3 C_103_AS_4
C-103合金试验零件 23°C下的拉伸试验
均在室温下进行测试
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
应变（%）
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
应变（%）
500 MPa
450 MPa
400 MPa
350 MPa
300 MPa
250 MPa
200 MPa
150 MPa
100 MPa
50 MPa
0 MPa
500 MPa
450 MPa
400 MPa
350 MPa
300 MPa
250 MPa
200 MPa
150 MPa
100 MPa
50 MPa
0 MPa
热处理
喷涂后
强度
强度
Sample | Temp. °C | E GPa | Rp02 MPa | Rm MPa | Ag % | A % | Z %
C_103_AS_ 1 | 23 | 86.2 | - | 322.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6
C_103_AS_2 | 23 | 87.2 | - | 315.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0
C_103_AS_3 | 23 | 89.6 | - | 297.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7
C_103_AS_4 | 23 | 92.6 | - | 323.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0
Average | - | 88.9 | - | 314.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8
Stdeva | - | 2.87 | - | 12.08 | 0.02 | 0.02 | 0.67
Sample | Temp. °C | E GPa | Rp02 MPa | Rm MPa | Ag % | A % | Z %
C_103_HT_1 | 23 | 95.7 | 345.3 | 467.8 | 15.5 | 27.2 | 39.0
C_103_HT_2 | 23 | 102.1 | 346.3 | 466.9 | 15.3 | 25.6 | 36.4
C_103_HT_3 | 23 | 93.0 | 343.8 | 466.3 | 15.8 | 27.5 | 36.6
C_103_HT_4 | 23 | 95.2 | 343.1 | 465.1 | 14.8 | 21.3 | 34.4
Average | - | 96.5 | 344.6 | 466.5 | 15.3 | 25.4 | 36.6
Stdeva | - | 3.92 | 1.42 | 1.12 | 0.43 | 2.88 | 1.88

## Slide 26
C_103_AS_1 200…
C_103_HT_1 20...
C-103合金试验零件 1200°C拉伸试验
均在1200°C下进行测试
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
应变（%）
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
应变（%）
500 MPa
450 MPa
400 MPa
350 MPa
300 MPa
250 MPa
200 MPa
150 MPa
100 MPa
50 MPa
0 MPa
500 MPa
450 MPa
400 MPa
350 MPa
300 MPa
250 MPa
200 MPa
150 MPa
100 MPa
50 MPa
0 MPa
喷涂后，1200°C下测试
热处理后，1200°C下测试
强度
强度
Sample | Temp. °C | E GPa | Rp02 MPa | Rm MPa | Ag % | A % | Z %
C_103_AS_ 1 | 23 | 8.2 | 273.9 | 317.8 | 1.1 | 5.8 | -
Average | - | - | - | - | - | - | -
Stdeva | - | - | - | - | - | - | -
Sample | Temp. °C | E GPa | Rp02 MPa | Rm MPa | Ag % | A % | Z %
C_103_HT_1 | 23 | 8.1 | 218.4 | 251.4 | 2.1 | 9.6 | 39.0
Average | - | - | - | - | - | - | -
Stdeva | - | - | - | - | - | - | -

## Slide 27
均匀、细小的微观结构，来源于沉积的细小颗粒
C-103合金横截面分析-喷涂后

## Slide 28
热处理后细小晶粒结构，显示晶界内和晶界处有小沉淀物
C-103合金横截面分析-热处理后

## Slide 29
(4)
铌合金CGS
(6)
铝溶解
29
(5)
铌合金加工
火箭喷嘴C-103示例
(1)
底板制造
(3)
心轴加工
(2)
心轴
WAAM

## Slide 30
火箭喷嘴C-103示例

## Slide 31
火箭喷嘴C-103示例

## Slide 32
火箭喷嘴C-103示例
WAAM 3D打印
铝合金心轴

## Slide 33
火箭喷嘴C-103示例

## Slide 34
全球工业级冷喷涂技术领导者
感谢您的关注！
公众号二维码
产品经理微信
联系我们:
北京联合涂层技术有限公司
Impact Innovations GmbH中国代理 电话：01052961188, 400 818 9933
邮箱：info@united-coatings.com 网址：www.united-coatings.com